トチセキＥＣＯオイル 10W-30ＳＪ/ＣＦ-4

～ ロングドレイン性の高性能エンジン油 ～

API CF-4

ＡＰＩ(米国石油協会)サービス分類ＣＦ-４に相当し、ディーゼルエンジン用の最高級エンジン油です。高度精製の鉱物油に最新技術の添加剤を最適に配合し、優れた清浄性・酸中和性などにより、エンジン油の劣化を抑制しオイル交換の延長を可能とします。さらにガソリンエンジン用とし、ＡＰＩ・ＳＪにも相当します。

【用途】

☆ 過酷な運転条件で、オイル劣化が激しいクルマ

酸化安定性・清浄性などで劣化を抑制、オイル交換の延長が可能

☆ 市街地走行などが多く、エンジン寿命が気になるクルマ

☆ 高出力ディーゼル車など、あらゆる車種に対応(ガソリン車にも適合)

【特長】

☆ オイル劣化を抑制し、ロングドレイン性を発揮

酸中和性などによるオイル交換の延長で、メンテナンス費用を低減

☆ 清浄性・摩耗防止性(潤滑性)により、エンジン性能をフルに発揮

☆ マルチグレードタイプで、年間を通して使用可能

【代表性状】

| 項 目 |  | １０Ｗ－３０ |
| --- | --- | --- |
| 密度 g/cm3 |  | ０.８８０２ |
| 色 |  | Ｌ２.５ |
| 引火点 ℃ |  | ２２４ |
| 流動点 ℃ |  | -３０．０ |
| 低温見かけ粘度 (－２５℃) mPa･s |  | ６,１００ |
| 動粘度 mm2/s | ４０℃ | ６９.１８ |
|  | １００℃ | １０.４７ |
| 粘度指数 |  | １３８ |
| 塩基価 mgKOH/g |  | ８.０２ |