ディーゼルエンジン油

トチセキＥＣＯオイル10Ｗ-30/15Ｗ-40　ＤＨ-2

～粘度特性に優れた最高級クリーンディーゼルオイル ～

DH-2/CF-4

鉱物油

ＪＡＳＯ(日本自動車規格会議)のＤＨ-２規格・ＡＰＩ(米国石油協会)サービス分類のＣＦ-４規格に相当する、ＤＰＦ(ディーゼル微粒子除去装置)対応の最高級ディーゼルエンジン油です。

灰分（金属系添加剤）を抑えＤＰＦの目詰まりを低減、ピストン清浄性の悪化、蒸発オイルによるオイル消費、せん断粘度の低下、等を抑制する性能を有します。

特に最新の排出ガス規制対応のトラック・バスなどに対して最高のパフォーマンスを演出します。

【用途】

☆ 最新の排出ガス規制対応のＤＰＦ装着車に適合

☆ 高速・高負荷や市街地走行など、あらゆる運転条件に適合

☆ 耐熱性や潤滑性を求める車種に最適合

【特長】

☆以前の排出ガス規制対応のエンジンに使用することも可能です。

☆ 低温から高温まで幅広い使用環境でも、適正な粘度を保持

☆ 劣化（熱安定性）や摩耗（潤滑性）を抑制し、エンジン性能をフルに発揮

【代表性状】

| 項 目 |  | １０Ｗ-３０ | １５Ｗ-４０ |
| --- | --- | --- | --- |
| 密度 g/cm3 |  | 0.882 | 0.887 |
| 動粘度 mm2/s | ４０℃ | 68.10 | 97.90 |
|  | １００℃ | 10.50 | 13.40 |
| 粘度指数 |  | 141 | 156 |
| 低温見かけ粘度 mPa・s |  | 5，750(-25℃) | 6，100(-20℃) |

栃木県石油協同組合

栃木県宇都宮市本町12番11号（栃木会館7階）ＴＥＬ：（028）622-0435（代）