トチセキＥＣＯオイルＤＬ-１　５Ｗ-３０

～粘度特性に優れた最高級クリーンディーゼルオイル ～

JASO DL-1

鉱物油

ＪＡＳＯ(日本自動車規格会議)のＤＬ-１規格に相当する、ディーゼル乗用車・商用車用ＤＰＦ(ディーゼル微粒子除去装置)に対応した最高級ディーゼルエンジン油です。ＤＬ-１適合車向けの専用オイルで、灰分の発生を抑えＤＰＦの性能を損なうことなく洗浄性・耐熱性を維持し、エンジンを保護します。

特に最新の排出ガス規制対応のディーゼル乗用車・商用車などに対して最高のパフォーマンスを演出します。

【用途】

☆ 最新の排出ガス規制対応のＤＰＦ装着車に適合

☆ 高速・高負荷や市街地走行など、あらゆる運転条件に適合

☆ 耐熱性や潤滑性を求める車種に最適合

【特長】

☆ 蒸発を抑え省燃費性を実現

☆ 低温から高温まで幅広い使用環境でも、適正な粘度を保持

☆ 劣化（熱安定性）や摩耗（潤滑性）を抑制し、エンジン性能をフルに発揮

【代表性状】

| 項 目 |  | ５Ｗ-３０ |
| --- | --- | --- |
| 密度 g/cm3 |  | ０．８５３２ |
| 動粘度 mm2/s | ４０℃ | ５１．６４ |
|  | １００℃ | ９．６８３ |
| 粘度指数 |  | １６６ |
| 低温見かけ粘度 mPa・s |  | ４,８９０(-３０℃) |