トチセキ　ＥＣＯ　オイル　0W-20/5W-30/10W-30

～ 低温流動性に優れた最高級エンジン油 ～

API SN, ILSAC GF-5

ＨＶＩ合成油

最新のガソリンエンジン油規格・ＩＬＳＡＣ(国際潤滑油標準化および認定委員会)とＡＰＩ(米国石油協会)の認定を取得した、最高級ガソリンエンジン油です。従来の規格品と比べ、より厳しい低温始動性や摩耗防止試験などをパスした最高峰のガソリンエンジン油です。

【用途】

☆ 燃費性能とエンジン性能の両立を求めるクルマ

省燃費性や熱・酸化安定性により、長期間優れたエンジン性能を維持

☆ 最新仕様の高性能な新車で、長期間大事に乗りたいクルマ

【特長】

☆ 世界最高規格の認定を取得

ＡＰＩサービス分類：ＳＮの認定を取得

ＩＬＳＡＣサービス分類：ＧＦ-５の認定を取得

☆ あらゆる国産車・欧米車おいて、エンジン性能を１００％発揮

☆ 低温での始動性や高温での安定性に優れ、エンジンを長持ちさせる

【代表性状】

| 項 目 |  | ０Ｗ-２０ | ５Ｗ-３０ | １０Ｗ-３０ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 密度 g/cm3 |  | ０.４７５ | ０.８５４９ | ０.８５７１ |
| 色 |  | Ｌ３.０ | Ｌ３.０ | Ｌ３.０ |
| 引火点 ℃ |  | ２３０ | ２４０ | ２４８ |
| 流動点 ℃ |  | －４７.５ | －４５.０ | －４２．５ |
| 低温見かけ粘度 mPa･s |  | ５,１７８(-35℃) | ６,０７０(-30℃) | ４,０５７(-25℃) |
| 動粘度 mm2/s | ４０℃ | ４５.１０ | ６３．６０ | ６３．３７ |
|  | １００℃ | ８．６６６ | １０．６６ | １０．３０ |
| 粘度指数 |  | １７４ | １５８ | １５０ |

《荷姿》２００Ｌドラム缶　２０Ｌペール缶